Decol Vern (контактный клей для пробковых покрытий)

Состав:

# На полихлоропреновой основе с содержанием синтетических смол.

Хранение:

При комнатной температуре (10-25 С). Не хранить вблизи возможных источников возгорания.

Инструкция безопасности:

- Легко воспламеняется

- Вреден в процессе использования

- При работе с клеем не курить, обеспечить хорошую вентиляцию

- Избегать источников статического электричества

Инструкция по использованию:

Поверхность должна быть чистой, сухой и ровной. Клей наносится на обе склеиваемые поверхности валиком или шпателем. Покрытие наклеивается не менее, чем через 15-20 минут, иначе через некоторое время пробковое покрытия вспучится из-за не вышедших химических веществ. Для полного высыхания клея достаточно 48 часов, при этом рекомендуется регулярное проветривание помещения.

Расход:

250-300 гр/м2 на каждую из двух склеиваемых поверхностей ( в среднем 5 л на 8-10 м2)